|  | Antigone Consulting srls Via Cesare Battisti 13 35040 Villa Estense PD Italia sales@antigoneconsulting.com | Specifica tecnica |
| --- | --- | --- |

| ARTICOLO | mdMLT-SJ-(ARAT)-(D) - A-DQB2Y |
| --- | --- |
| TESTO CAPITOLATO TECNICO | Microcavo multitubetto tipo loose con singola guaina in polietilene ad alta densità HDPE, armatura dielettrica con additivo anti-roditore ed anti-termiti tipo ETK Kablo mdMLT-SJ-(ARAT)-(D) - A-DQB2Y 2-4-8-12-24-36-48-72-96-108-144-192-288 fibre 9/125 G652D OS2 – G657A1/A2 Cavo ottico per uso esterno tramite posa in tubazione tipo loose, guaina esterna HDPE resistente a raggi UV, additivo anti-roditore e anti-termiti, rivestimento primario della fibra da 250 µm. E’ ammesso solo additivo anti-roditore con concentrazione al 3%, stabilità termica 240°C, Indice di Fluidità (190°C/2.16 Kg), g/10’: 25 +/- 10, Peso Specifico g/cc 0,93 +/- 5. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di micro-tubetti termoplastici ed avvolte da un filato di vetro igroscopico Conforme alle norme di riferimento quali ISO-IEC 11801, EN 50173, IEC 60793 e IEC 60794, EN 50200 Caratteristiche tecniche: Tubetto termoplastico PBT diametro 1,50 mm Riempitivo di protezione: gel tissotropico Filo taglia guaina: 1 filo taglia guaina in kevlar Armatura: filato di vetro igroscopico e-glass Additivo anti roditore: Polyone PE 9028 antirodent concentrate Concentrazione al 3% Stabilità termica 240°C, Indice di Fluidità (190°C/2.16 Kg), g/10’: 25 +/- 10, Peso Specifico: g/cc 0,93 +/- 5 Guaina esterna: HDPE resistente ai raggi UV, spessore 0,5 mm Raggio di curvatura installazione: 20 x diametro cavo Raggio di curvatura in funzionamento: 15 x diametro cavo Tiro massimo cavo: 650 N con Δα ≤ 0,05 dB/km, nessun allungamento fibra Schiacciamento: 100 N/ 100 mm con Δα ≤ 0,05 dB e nessun danneggiamento del cavo Temperatura di normale funzionamento: da -30° a +70° C |

| ### No. Fibre | ### No. Riempitivi | ### Diametro cavo ### nominale (mm) | ### Peso cavo ### nominale ### (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 (2x12) | 4 | 6,0 | 30 |
| 36 (3x12) | 3 | 6,0 | 30 |
| 48 (4x12) | 2 | 6,0 | 30 |
| 60 (5x12) | 1 | 6,0 | 30 |
| 72 (6x12) | - | 6,0 | 30 |
| 96 (8x12) | - | 7,2 | 38 |
| 144 (12x12) | - | 8,4 | 55 |
| 192 (8x24) | - | 7,8 | 58 |